
淮北矿业2021年度浮选药剂小浮选试验标准
    一、试验目的

为检验不同厂家浮选药剂性能，依照选煤实验室单元浮选试验方法GB4757，进行小浮选试验。

    二、浮选条件

1.试验用浮选机为《选煤试验室单元浮选试验方法》标准中规定的XFDM型浮选机，浮选槽容积1.5升，叶轮转速1800转/分，冲气量定0.25米3/米2·分,浮选叶轮直径60毫米。浮选试验用水为生产循环水。
浮选程序如下：



2.本次试验用样为各选煤厂一次浮选入料煤泥水。
三、具体试验数据如下：
小浮选试验数据结果表

	药剂厂家
	入浮

浓度

(g/l)
	药量 (kg/T煤粉)
	C药比

(——)
	加药量(μl)
	精煤  灰分（Ad%）
	尾煤  灰分（Ad%）
	精煤
产率（%）

	
	
	
	
	捕收剂
	起泡剂
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


刮泡





接触搅拌





预搅拌





接触搅拌








３＇





2′





1＇





1０＇＇‘‘‘‘‘‘‘‘【‘’′





充气





捕收剂





煤泥水





起泡剂








