矿用锚索、矿用锚索锚具

技术规格书

一、采购单位

淮北矿业股份有限公司

二、采购内容

1、本次采购数量：本次招标采购物资的数量作为报价依据。物资采购数量及供货时间，按淮北矿业股份有限公司物资分公司实际计划安排执行。

2、用途：用于煤矿井巷围岩加固的装置，由钢绞线、锚具和其他附件组成。

三、技术要求及主要技术参数

1、执行标准：MT/T942-2005、GB/T14370-2007、Q/HBKJ 015-2008。

2、主要技术参数：

1、矿用锚索

1.1基本要求：矿用锚索应具有可靠的锚固性能，以保证充分发挥锚索支护的有点和使用安全。

1.2产品符合MT/T942-2005要求，具有煤安证、检验合格证。

1.3表面质量

1.3.1  锚索不应有断丝、毛刺。

1.3.2  锚索锚固剂作用部分的钢绞线不应有降低锚固力的油污、泥土、锈迹。

1.3.3  锚索钢绞线两端不应松弛，用12#铁丝捆扎在两端加套头。

1.4力学性能

（1） 钢绞线选用1860MPa以上强度级别，力学性能应符合下表的规定。

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直径 mm | 17.8 |
| 2 | 强度级别 MPa | 1860 |
| 3 | 截面积㎜² | 191 |
| 4 | 延伸率 % | 3.5 |
| 5 | 屈服比 % | ≦90 |
| 6 | 破断载荷 KN | ≧353 |

（2）钢绞线选用1770MPa以上强度级别，力学性能应符合下表的规定。

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直径 mm | 21.6 |
| 2 | 强度级别 MPa | 1770 |
| 3 | 截面积㎜² | 326 |
| 4 | 延伸率 % | ≧3.5 |
| 5 | 破断载荷 KN | ≧504 |

1.5、抗拔力及托盘承载力

φ18mm（1860MPa）矿用锚索

锚索抗拔力TW(KN)：≥224

托盘承载力TB(KN)：≥320

φ22mm（1770MPa）矿用锚索

锚索抗拔力TW(KN)：≥318

托盘承载力TB(KN)：≥454

2、矿用锚索锚具

2.1产品符合GB/T14370-2007要求，具有煤安证、检验合格证、满足用户相关要求。

2.2 KM18-1860 矿用锚索锚具适用于 1*7-17.8mm、拉力强度级别为1860MPa的钢绞线；KM22-1770 矿用锚索锚具适用于 1*7-21.6mm、拉力强度级别为1770MPa的钢绞线；锚索锚具拉力强度不得出现偏差。

2.3材质要求：锚具锚环为40Cr；锚具夹片为20CrMnTi。

2.4锚具静载锚固性能满足：ηa≥0.95, εapu≥2.0%,要求厂家提供有效的静载锚固性能试验合格证明文件。

2.5硬度范围：夹片56～63HRC;锚环28～38HRC。

2.6热处理方式：夹片碳氮共渗，渗层0.4～0.6mm;锚环经调质处理。

2.7表面经防锈处理，锚环、夹片发黑。

2.8锚具满足循环次数为200万次的疲劳性能试验和循环次数为50次周期荷载试验。

说明：以上锚索标准参照MT/T942-2005及Q/HBKJ 015-2008；

矿用锚索锚具参照GB/T14370-2007编制。

因锚索锚具是矿用锚索配套产品需煤安证，如不是本厂生产，需提供第三方煤安证。

四、包装、运输、储存及验收

1. 物资制造完成并通过验收后应及时包装和防护，确保其不受损坏，并在显著位置标明发货单位和地点等，并有包装储运标志。

2. 物资的包装、防护要确保物资及其零部件便于运输和储存，且在运输和装卸过程中不致遭到丢失、损坏、变形和腐蚀。

3、所供应的产品必须具有煤安证、产品合格证及质检报告等相关证明。送货时提供产品合格证、送货清单等。

4、投标人必须提供最新的所投产品的质量检验报告作为中标后的检验依据。

五、“三包”要求

除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，要求使用12个月之内实行“三包”。

六、售后服务

按投标书承诺及国家标准执行。

七、供货时间及地点

交货时间：自双方签订的合同生效时起10天内交货。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂。

八、违约责任及解决办法

中标人有以下行为属违约，招标人有权对中标人进行追偿：

1. 双方严格执行合同约定，如有纠纷按合同条款规定进行解决。

2、中标人不能按照合同要求履约，一次暂停供应商资格三个月；二次暂停供应商资格六个月；三次取消供应商资格，造成恶劣影响的，一次即取消供应商资格。

3、投标人接受并严格执行《物资分公司供应商管理办法》，详见“淮北矿业电子商务采购平台”相关内容。