技术规格书

一、主要技术参数

1.黄砂中粗:细度模数3.0-2.6，执行标准GB/T 14684-2022。

2.颗粒级配：其中粒径0.15mm 以下颗粒含量不大于5%，粒径 1.18mm 以上颗粒含量不大于10%，粒径2.36mm 以上颗粒含量不大于 5%；

3.含泥量：不大于 3.0%（按质量计）；

4.泥块含量：不大于 1.0%（按质量计）；

5.石粉含量：在 3.0%-10.0% 范围内（机制砂，按质量计，指粒径小于 0.075mm 的颗粒含量）。

6.投标时提供2025年6月1日以后的第三方质量检测报告，中标后第6个月提供当月的第三方质量检测报告。

二、售后服务

除国家另有专门规定、采购文件有特殊要求或中选方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月质保期内实行质量“三包”，质保期内若出现质量问题，中选方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

三、交货时间及地点

交货时间：合同生效后30日内。

交货地点：火车发运到青疃站、芦岭站后到达各矿专用线。